Область применения ###### Развертки пачек (далее - развертки) являются заготовками, использующимися для формирования потребительской упаковки на фасовочных автоматах. На производственных линиях Консумаш-1, ИМА С 50.1, ИМА С 50.2, ИМА С 51 используются развертки П-8. Пачки картонные (далее - пачки) – потребительская упаковка из картона с плоским дном, закрываемая клапанами. Пачки картонные используются на производственных линиях: а) ИМА С 21П – используются пачки П-6К; б) ББЛ-1, ББЛ-2, ББЛ-3 – пачки Б-6М б) розлива жидких лекарственных форм – пачки С-100, С-50, С-50Э, С-25, Б-100.

###### Ответственность поставщика Каждая партия разверток / пачек должна сопровождаться документом о качестве. Копии документов, подтверждающих соответствие разверток / пачек требованиям ТР ТС 005/2011, заверенные печатью поставщика, должны быть предоставлены поставщиком с первой поставленной им партией разверток / пачек. При получении поставщиком новых документов, подтверждающих соответствие поставляемых печатных материалов требованиям ТР ТС 005/2011, их копии, заверенные печатью поставщика, должны быть с первой же новой партией переданы АО «Красногорсклексредства». При изменении технологии производства разверток / пачек, поставщик должен в письменной форме известить об этом АО «Красногорсклексредства».

Входной контроль Согласно ГОСТ 33781-2016: развертки / пачки предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество разверток / пачек одного вида, исполнения, размера, изготовленных из материала с одинаковыми качественными характеристиками, оформленных одним документом о качестве. Документ о качестве должен включать в себя: - наименование и назначение печатного материала; - наименование страны-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя (или товарный знак при наличии), его юридический адрес и контактные телефоны; - вид, исполнение, размеры печатного материала; - номер партии; - количество разверток / пачек в партии; - дату изготовления; - результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества печатного материала требованиям технических нормативных актов (ГОСТ, ТУ и т.п.); - символ возможности повторного использования или утилизации «Петля Мёбиуса» с указанием материала, из которого изготовлены развертки / пачки, в виде цифрового кода и / или аббревиатуры по ТР ТС 005/2011. В документ о качестве допускается вносить другую информацию, касающуюся качества печатного материала. ###### Ни одна партия разверток / пачек не может быть допущена в производство, пока не будет дано разрешение ОКК. ###### Входной контроль проводится в соответствии с СОП-КО-134 и включает в себя: - проверку предоставленных поставщиком документов о качестве; ###### - проверку содержания маркировки; ###### - осмотр состояния транспортной тары (проводится осмотр всех транспортных единиц, составляющих партию) на соответствие требованиям настоящей спецификации; ###### - отбор проб и проведение испытаний отобранных образцов. ###### Может быть одобрена и разрешена к использованию только та партия, которая соответствует требованиям настоящей спецификации. ###### Результаты входного контроля заносятся в аналитический листок. По результатам испытаний, зафиксированных в аналитическом листке, начальник ОКК принимает решение об использовании разверток / пачек в производстве или об их забраковке и возврате поставщику.

###### Утвержденные поставщики Поставщик должен входить в список утвержденных поставщиков С-СЗ-001.

###### Безопасность материала для потребителя ###### Развертки / пачки должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011.

Методика отбора образцов Отбор проб осуществляется последовательно и состоит из нескольких этапов. I этап – от партии произвольным образом отбирают паллеты. II этап – от каждой отобранной на I этапе паллеты, в зависимости от объема партии произвольно отбирают выборку в соответствии с Таблицей № 1. Развертки / пачки, попавшие в выборку, исследуют с целью проверки качества изготовления (дефекты поверхности, полиграфическое исполнение, качество вырубки и т.д.) и при отсутствии дефектов укладывают назад. По результатам контроля первой выборки партию принимают, если количество разверток / пачек, не соответствующих требованиям спецификации в первой выборке меньше или равно количеству, указанному в графе 5 Таблицы №,1 и бракуют, если это количество больше или равно указанному в графе 6 Таблицы №1. Если количество разверток / пачек, не соответствующих требованиям данной спецификации, в выборке больше количества, указанного в графе 5 Таблицы №1, но меньше указанного в графе 6 Таблицы №1, то отбирают вторую выборку. По результатам контроля второй выборки партию принимают, если количество разверток / пачек, не соответствующих требованиям данной спецификации, в двух выборках меньше или равно количеству, указанному в графе 5 Таблицы №1, и бракуют, если это количество больше или равно указанному в графе 6 Таблицы №1. Для проведения испытаний в лабораторных условиях из общей выборки берется от 3-х до 5-ти единиц печатного материала, в дальнейшем один образец подшивают к досье на партию данного печатного материала. Отобранные для исследований развертки / пачки упаковывают в полиэтиленовые пакеты. Упаковка должна обеспечивать сохранность образцов и защищать их от воздействия солнечного света, жидкостей, влажности и других нежелательных факторов. Транспортные единицы, из которых были отобраны образцы, и пакеты с образцами маркируют этикетками в соответствии с СОП-КО-134. Если при отборе образцов или при проведении испытаний была допущена ошибка, необходимо провести повторный отбор. Он проводится с приведенными выше правилами от тех же транспортных единиц.

| Показатели безопасности, ед. изм. (показатели, нормативы, методы определения)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Числовые значения | Класс опасности*** | Методы определения |
|  | ПДКс.с.** мг/м3 |  |  |
| этилацетат | 0,100 | 4 | Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие разверток / пачек требованиям ТР ТС 005/2011, совместно с протоколами исследований или другими документами, послужившими основанием для подтверждения соответствия требованиям статьи 5 ТР ТС 005/2011 в части санитарно-гигиенических показателей. На основании изучения этих документов принимается решение об использовании печатного материала в производстве или о его забраковке и возврате поставщику. |
| бутилацетат | 0,100 | 4 |  |
| ацетальдегид | 0,010 | 3 |  |
| формальдегид | 0,003 | 2 |  |
| ацетон | 0,350 | 4 |  |
| спирты: | - | - |  |
| метиловый | 0,500 | 3 |  |
| изопропиловый | 0,600 | 3 |  |
| бутиловый | 0,100 | 3 |  |
| изобутиловый | 0,100 | 4 |  |
| бензол | 0,100 | 2 |  |
| толуол | 0,600 | 3 |  |
| ксилолы (смесь изомеров) | 0,200 | 3 |  |

* В таблице приведены показатели безопасности (согласно пп. 3.3 п. 3 таблицы №1 приложения №1 к ТР ТС 005/2011), которым должен соответствовать основной материал развертки / пачки, имеющий непосредственный контакт с упаковываемой продукцией - мелованный картон, кроме того поставщику следует предоставить документы подтверждающие безопасность красок, лаков и других материалов использующихся в производстве разверток / пачек.

** Значения ПДКс.с. (мг/м3) - предельно допустимых среднесуточных концентраций химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест являются критериями, по которым следует оценивать установленный уровень миграции в воздух.

*** При оценке материалов и изделий, предназначенных для упаковки продуктов детского питания для детей раннего возраста, миграция химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности, не допускается.

| Органолептические показатели (показатели, нормативы, методы определения)* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Норматив | Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие разверток / пачек требованиям ТР ТС 005/2011, совместно с протоколами исследований или другими документами, послужившими основанием для подтверждения соответствия требованиям статьи 5 ТР ТС 005/2011 в части органолептических показателей. На основании изучения этих документов принимается решение об использовании печатного материала в производстве или о его забраковке и возврате поставщику. |
| Органолептические показатели образца упаковки |  |  |
| Запах образца (баллы) | Не более 1 |  |
| Органолептические показатели воздушной вытяжки из упаковки с влажностью до 15%, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, включая детское питание |  |  |
| Запах сорбента (баллы)** | Не допускается |  |
| Вкус сорбента** | Не допускается |  |
| Цвет сорбента** | Не допускается |  |

* Согласно ТР ТС 005/2011 упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, должна соответствовать указанным в таблице санитарно-гигиеническим показателям.

** Исходя из условий эксплуатации упаковки в качестве сорбента применяются пищевые продукты.

| ## Показатели качества, ед. изм. (показатели, числовые значения, методы определения) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Показатели | Значения |  |  | Методы определения |
| ## Внешний вид изделия и нанесенная информация | Внешний вид и нанесенная информация должны соответствовать утвержденному производственному оригинал-макету. Не допускается перепутывание печатных материалов различного дизайна |  |  | Согласно настоящей спецификации |
| Поверхность изделия | В соответствии техническими требованиями данной спецификации |  |  | Согласно настоящей спецификации |
| Линии отреза (вырубка) | В соответствии техническими требованиями данной спецификации |  |  | Согласно настоящей спецификации |
| Линии биговки и перфорации | В соответствии техническими требованиями данной спецификации |  |  | Согласно настоящей спецификации |
| Склейка бокового шва пачек Б-6М, П-6К, С-100, С-50, С-50Э, С-25, Б-100 | Прочность клеевого шва должна быть не ниже прочности материала изделия. Наличие дефектов склейки не допускается. |  |  | Согласно настоящей спецификации |
| Качество лакирования | В соответствии техническими требованиями данной спецификации |  |  | Согласно настоящей спецификации |
| Контур выборочного лакирования | Контур выборочного лакирования должен соответствовать утвержденному дизайну. Допускается смещение лакируемой области относительно дизайна ± 1 мм. |  |  | Согласно настоящей спецификации |
| #### Полиграфическое исполнение | В соответствии техническими требованиями данной спецификации |  |  | Согласно настоящей спецификации |
| #### Цветовое соответствие | Цвет и оттенок должны соответствовать согласованным стандартам по Pantone и СМYК и утвержденным отклонениям от стандартов по Pantone и СМYК. |  |  | Согласно настоящей спецификации |
| #### Штрихкод / баркод | Место нанесения и графическое изображение должны соответствовать утверждённому макету. |  |  | Место нанесения – визуально (утверждённые производственные оригинал-макеты, Приложения №№ 4-8); графическое изображение – с помощью сканера штрих-кодов |
| Геометрические размеры, мм: | Длина | Ширина | Высота | ## Согласно настоящей спецификации |
| - П-8 | 135,0 | 70,0 | 40,0 |  |
| - Б-6М | 70,0 | 52,0 | 135,0 |  |
| - П-6К | 133,0 | 68,0 | 78,0 |  |
| - С-100 | 54,0 | 56,0 | 119,5 |  |
| - С-50 | 46,5 | 46,0 | 107,5 |  |
| - С-50Э | 73,0 | 50,0 | 115,0 |  |
| - С-25 | 43,5 | 43,5 | 75,5 |  |
| - Б-100 | 63,5 | 56,5 | 117,0 |  |

| Марка картона | «хром-эрзац» (ГОСТ 32096) или импортный картон типа «хром-эрзац» марок Aegle Pro, Alaska, Simcote, KAMA, Добруш GC2, Bravo GC2, Allyking | ## Согласно паспорту качества или иному документу, подтверждающему качество продукции |
| --- | --- | --- |
| Масса 1 м2 картона, г | не менее 230 | ## Согласно паспорту качества или иному документу, подтверждающему качество продукции |
| Направление волокон | Фактическое значение | ## Согласно паспорту качества или иному документу, подтверждающему качество продукции |
| Стойкость печатного рисунка (тест на истирание) | Должна соответствовать критериям приемлемости, заявленным в методиках производителя | ## Согласно паспорту качества или иному документу, подтверждающему качество продукции |

| Технические требования | Метод испытаний |
| --- | --- |
| Внешний вид изделия и нанесенная информация Внешний вид и нанесенная информация должны соответствовать утвержденному производственному оригинал-макету. Производственный оригинал-макет – это оригинал-макет вторичной (потребительской) упаковки, разработанный для целей использования в производстве и содержащий всю необходимую информацию в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Производственный оригинал – макет должен быть согласован и утвержден ответственными лицами в соответствии с СОП-НП-003 / СОП-НП-004. Оригинал-макет – документ, разработанный в фирменном стиле организации в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, содержащий информацию о лекарственном препарате и пищевой продукции в виде графического изображения и печатного текста. Не допускается перепутывание печатных материалов различного дизайна. | Визуальный. |
| Поверхность изделия На поверхности печатного материала должны отсутствовать следующие дефекты (согласно ОСТ 29.42): - механическое повреждение оттиска – нарушение целостности оттиска - смятость, надрыв, загиб угла, разрывы, стирание и пр. - при механическом воздействии (натяжении, изгибе, трении); - остаточная деформация бумаги – необратимые изменения линейных размеров бумаги в процессе печатания или при колебаниях температуры и влажности окружающей среды; - выщипывание поверхности картона – процесс разрушения поверхностного слоя картона (отделение волокон, пучков волокон или частиц) в процессе печатания; - задир картона – выдирание в виде полосок верхних слоев; - заусенцы на бумаге – пилообразные зазубрины на краях листа бумаги или полотна; - расслаивание бумаги – разделение многослойной бумаги на отдельные слои; - царапины на лаковом слое – механическое повреждение поверхности лакового слоя оттиска (бумаги) в виде полоски при движении по оттиску тонкого и острого предмета; - загиб края листа бумаги – нарушение прямоугольности листа бумаги при заворачивании его угла; - залом (излом) на бумаге – место перелома бумаги; - морщины на оттиске – возникновение в процессе печатания складок на поверхности бумажного полотна или листа. На поверхности печатного материала не допускается наличие масляных пятен и смазывание краски. | Визуальный. |
| Линии отреза (вырубка) Должны отсутствовать следующие дефекты вырубки (согласно ОСТ 29.42): - кривой обрез бумаги - дугообразный (выпуклый, вогнутый) или косой обрез (разрез) краев бумажных листов или бумажного полотна; - неровный обрез бумаги - ворсистость кромок и рванные с зазубринами края бумаги (оттисков), возникающие при использовании во время обрезки и разрезки тупого ножа; ###### - остатки картона (непросечка); ###### - механические повреждения картона – нарушение плоскостности и целостности картона при механическом воздействии. | Визуальный. |
| Линии биговки и перфорации Линии биговки и перфорации должны быть расположены в соответствии с утвержденным дизайном (Приложения №№1, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8): По всей длине упаковки линии биговки должны быть нанесены четко, равномерно, без перекосов и обеспечивать формирование упаковки с заданными внутренними размерами. Линии биговки и перфорации должны быть взаимно перпендикулярными. Вдоль линии биговки не допускается растрескивание лакокрасочного слоя, превышающее 30% длины бига. Не допускаются разрывы материала при трехкратном сгибании деталей упаковки по линии биговки на 90°. | Визуальный. |
| Склейка бокового шва пачек Б-6М, П-6К, С-100, С-50, С-50Э, С-25, Б-100 Прочность клеевого шва должна быть не ниже прочности материала изделия. Не допускается наличие следующих дефектов склейки: - «козырька», неполная или некачественная склейка, приводящая к расклеиванию изделия при незначительном механическом воздействии; - наличие клея на внутренних и наружных поверхностях; - предельные отклонения линии склейки не должны превышать по ширине и высоте 1,0 мм. | Разъединение склеенных поверхностей должно повлечь за собой разрыв волокон картона на 80% площади клеевого шва. Наличие козырька и клея на внутренних и наружных поверхностях контролируется визуально. Для измерений применяют линейку измерительную металлическую по ГОСТ 427. |
| Качество лакирования Не допускается неравномерность лакового слоя, шагрень, вздутия и отслоения. Отклонения (неравномерность, шагрень) допускаются, если они неразличимы при любом угле обзора с расстояния не менее 50 см, при сохранении читаемости элементов лакирования. Шагрень - рябь и волнообразные неровности лакокрасочного покрытия, по внешнему виду, напоминает апельсиновую корку. | Визуально, с помощью лупы увеличительной |
| Контур выборочного лакирования Контур выборочного лакирования должен соответствовать утвержденному дизайну (Приложения №№1, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8). Допускается смещение лакируемой области относительно дизайна ± 1 мм. | Контур выборочного лакирования исследуют на свету под углом зрения 45-60о к исследуемой поверхности. |
| Полиграфическое исполнение В изделиях должны отсутствовать следующие дефекты полиграфического исполнения (согласно ОСТ 29.42): - марашка – мелкие визуально заметные на оттиске следы краски, печатные элементы, которых нет на фотоформе, или отсутствие элементов изображения. Допускаются марашки (непропечатки) не более 3 штук размером до 1,0 мм на готовое изделие, за исключением явно видимых или важных зон (логотипы, торговые марки, тексты на лицевой стороне изделия, штрих-коды); - непропечатка – отсутствие части печатных элементов одной или нескольких красок на оттиске; - побочное изображение (фантом) на оттиске - дополнительное, ненасыщенное, мало контрастное изображение на оттиске, размещенное с небольшим сдвигом по отношению к основному изображению; - разнооттеночность оттисков - получение (в процессе печатания тиража) оттисков одного и того же сюжета, различающихся между собой по общему цветовому тону и по насыщенности отдельных тонов; - разнооттеночность печати – визуально заметные колебания цвета (при многокрасочной печати) и насыщенности черного (при черно-белой печати) на оттисках при печатании тиража; - увеличение контраста изображения на оттиске – уменьшение количества градаций на оттиске; - перетискивание краски – переход на оборотную сторону последующего оттиска не полностью закрепившейся на оттиске краски под действием веса стопы; - растекание краски на оттиске – проникновение краски в поры запечатываемого материала вне зоны, занимаемой печатными элементами на оттиске, что создает возле них красочный ореол. - пятнистость оттиска – неравномерное распределение краски на фоновых участках оттиска; - грязный оттиск – пятна, полосы и другие загрязнения оттиска, нарушающие его эстетическое восприятие; - тенение на оттиске – наличие закрашенных микроучастков обычно в виде тени, сыпи, скопления точек и т.п. на пробельных участках оттиска; - несовмещение красок на оттиске – визуально различимый сдвиг отдельных красок изображения на оттиске. Допускается несовмещение не более 0,15 мм. | Визуальный. |
| Цветовое соответствие Цвет и оттенок должны соответствовать согласованным стандартам по Pantone и СМYК и утвержденным отклонениям от стандартов по Pantone и СМYК. | Визуальный. |
| Штрихкод / баркод Место нанесения и графическое изображение должны соответствовать утверждённому макету. | Место нанесения – визуально (утверждённые производственные оригинал-макеты, Приложения № 4-8); графическое изображение – с помощью сканера штрих-кодов через программу 1С:ERP |

| ###### Геометрические размеры Размеры пачек (длина-ширина-высота) должны соответствовать размерам, указанным в Приложениях №№1, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8. Предельные отклонения внутренних размеров изделий допускаются со знаком минус и не должны превышать по длине и ширине 1,0 мм, по высоте — 2,0 мм. Для изделий размерами свыше 50 мм допускаются предельные отклонения со знаком минус не более 1 % от соответствующего размера. | Для измерений применяют линейку измерительную металлическую по ГОСТ 427. За результат измерения принимают минимальное и максимальное значения измерений. |
| --- | --- |

Упаковка Развертки / пачки упаковывают в ящики из гофрированного картона стопами в один ряд, возможно упаковывание в два ряда, в данном случае между рядами помещают лист картона. Также могут быть использованы другие упаковочные материалы, которые способны обеспечить сохранность груза и его защиту от загрязнения и атмосферных осадков при транспортировании и хранении. Ящики укладывают на чистые, сухие, прочные поддоны. Не допускается наличие на поддонах гнили, черноты, червоточин, остатков коры.

Маркировка Каждый ящик с печатным материалом должен быть промаркирован. Маркировка должна быть четкой и содержать следующую информацию: - название предприятия изготовителя, его юридический адрес и контактные телефоны; - название фирмы – поставщика; - наименование материала и его назначение; - товарный знак (при наличии); - вид, исполнение, размеры изделия; - номер партии; - номер заказа; - количество изделий в упаковке; - дата изготовления; - обозначение нормативной документации; - символ возможности повторного использования или утилизации «Петля Мёбиуса» с указанием материала, из которого изготовлена упаковка, в виде цифрового кода и/или аббревиатуры по ТР ТС 005/2011; - символ «для пищевой продукции» для упаковки, контактирующей с пищевой продукцией, по ТР ТС 005/2011; - штриховой код (при наличии). Маркировка должна быть четкой, стойкой к истиранию и легко читаемой.

Транспортирование Допускается транспортирование разверток / пачек любым видом транспорта в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Хранение Помещения для хранения должны быть крытыми, сухими, чистыми, хорошо проветриваемыми, свободными от грызунов и насекомых, защищенных от атмосферных осадков, почвенной влаги. Печатный материал хранят при температуре от +18 до +25 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 60 %. Ящики с развертками / пачками хранят в интейнерах или паллетах, в горизонтальном положении, в штабеле высотой не более 3 м на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей. Расстояние между дном интейнера или паллеты и полом склада должно быть не менее 100 мм.

Максимальный срок хранения до повторного контроля 6 месяцев. Повторный контроль проводится по показателям: - внешний вид; - склейка бокового шва пачек Б-6М, П-6К, С-100, С-50, С-50Э, С-25, Б-100.

Нормативные ссылки - ТР ТС 005/2011 «Технический регламент таможенного союза «О безопасности упаковки»»; - С-СЗ-001 «Список поставщиков вспомогательных, упаковочных и печатных материалов»; - СОП-КО-134 «Порядок проведения входного контроля вспомогательных, упаковочных, печатных материалов, тары транспортной, используемых в производстве»; - ГОСТ 33781 «Межгосударственный стандарт. Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия»; - ГОСТ 32096 «Межгосударственный стандарт. Картон тароупаковочный для пищевой продукции. Общие технические условия»; - СОП-НП-003 «Правила хранения, согласования и архивирования производственных оригинал-макетов упаковок лекарственных растительных препаратов»; - СОП-НП-004 «Правила хранения, согласования и архивирования производственных оригинал-макетов упаковок пищевой продукции»; - ОСТ 29.42 «Полиграфическое производство. Дефекты полуфабрикатов и готовой продукции. Термины и определения»; - ГОСТ 427 «Линейки измерительные металлические. Технические условия»; - ОФС.1.1.0019.15 «Упаковка, маркировка и транспортирование лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов».

Таблица 1 - Отбор проб

| Объем партии, шт. | Выборка | Объем выборки, шт. | Совокупный объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| От 1200 до 3200 включ. | первая вторая | 80 80 | 80 160 | 2 6 | 5 7 |
| Св. 3200 до 10000 включ. | первая вторая | 125 125 | 125 250 | 3 9 | 6 10 |
| Св. 10000 до 35000 включ. | первая вторая | 200 200 | 200 400 | 5 12 | 9 13 |
| Св. 35000 | первая вторая | 315 315 | 315 630 | 7 18 | 11 19 |

Приложение №1

Развертка пачки П-8

Приложение №2

Пачка картонная Б-6М

Приложение №3а

Пачка картонная П-6К (вариант с клапаном по короткой стороне)

Приложение №4

Пачка картонная С-100 (для Стоматофит®, экстракт для местного применения, 100 мл)*

* Примечание. Расположение зоны без краски и лака для нанесения переменной маркировки - в проработке.

Горизонтальное направление волокон

Приложение №5

Пачка картонная С-50 (для Стоматофит®, экстракт для местного применения, 50 мл)*

* Примечание. Расположение зоны без краски и лака для нанесения переменной маркировки - в проработке.

Горизонтальное направление волокон

Приложение №6

Пачка картонная С-50Э (для Стоматофит® эксперт, спрей для местного применения)*

* Примечание. Расположение зоны без краски и лака для нанесения переменной маркировки - в проработке.

Горизонтальное направление волокон

Приложение №7

Пачка картонная С-25 (для Стоматофит® А, экстракт для местного применения)*

* Примечание. Расположение зоны без краски и лака для нанесения переменной маркировки - в проработке.

Горизонтальное направление волокон

Приложение №8

Пачка картонная Б-100 (для Бронхофитол® плющ, сироп)*

* Примечание. Расположение зоны без краски и лака для нанесения переменной маркировки - в проработке.

Горизонтальное направление волокон